Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ　Ｒｅｐａｉｒ　Ｋｉｔ

緊急補修キット

製品写真　外内

キット内容

| 製品名 | 可使時間 | 完全硬化 |  | 使用温度範囲 |  |  |  | 硬度 ASTM D2240 | 絶縁耐力 ASTM D149 | 圧縮強度 ASTM D1002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ＨＴ２５ | 数秒間 | 24時間 | 断続 | -65 | ～ | 260 | ℃ |  | 400volts/mil | 150psi(1mpa) |
| リペアテープ |  |  | 連続 | -45 |  | 200 |  |  |  |  |
| - ＱＦＧ | 数秒間 | 1時間 | 断続 | -55 |  | 95 |  | 65～90a |  | 1.050psi(7mpa) |
| 瞬間接着補修剤 |  |  | 連続 |  |  |  |  |  |  |  |
| - FAST METAL | 3分間 | 1時間 | 断続 | -40 |  | 149 |  | 80 | 300volts/mil | 8,000psi(55mpa) |
| 高速硬化型 |  |  | 連続 |  |  | 121 |  |  |  |  |

使用実例写真

HTチラシ右上の写真

ＱＦＧ　左ラジエターの写真

ＦＡＳＴ　ＭＥＴＡＬ　実例写真（完成写真）

- ＨＴ２５　作業手順の絵

- ＱＦＧ　作業の絵

- FAST　METAL　作業手順の絵

製品名　　　　　　　型式			商品ＣＤ　　　内容物

緊急補修キット　Emergency　Repair　Kit　　　　　１０２３　　HT１巻　3ｍ

ＱＦＧ１組　各25g

FAST　METAL１本　ｇ